| Purolite® C100EDL | Save or Print |
| --- | --- |
| Polymer Structure - Gel polystyrene crosslinked with DVB 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂. Appearance - Amber, clear spherical beads 混床树脂. Functional Group - Sulfonic acid 阳性离子. Ionic Form as Shipped - Na+ 出厂型式：钠型. Total Capacity (min.) 体积交换容量; 1.9 eq/l (41.5 Kgr/ft3) (Na+ form). Moisture Retention 含水量; 46 - 50 % (Na+ form). Particle Size Range 粒度; 425 - 1200µm. <425 µm (max.) 最小粒度; 2 %. Uniformity Coefficient (max.) 均一系数; 1.6. Reversible Swelling Ca2+ → Na+; 8 %. Reversible Swelling, Na+ → H+ (max.)最大转型率; 10 %. Specific Gravity出厂形式; 1.27 (Na+ form). Shipping Weight (approx.) 装载密度; 800 - 840 g/l (49.9 - 52.5 lb/ft3). Temperature Limit; 120°C (250°F).. |